## Slide 1
Инфракрасная Фурье спектроскопия – метод изучения минерального вещества
1

## Slide 2
Физика метода
2
Метод инфракрасной (ИК) Фурье спектроскопии основан на селективном поглощении молекулами вещества электромагнитного излучения в ближнем (0.76-2.5 мкм) и среднем (2.5-25 мкм) инфракрасных диапазонах длин волн и изменении их дипольного момента при совершении атомами колебательных переходов.
Если молекула поглощает фотон с энергией меньше 80 кДж/моль, то этой энергии хватает лишь на изменение колебаний атомов, но не хватает на электронный переход. Молекула переходит из одного колебательного состояния в другое, соответствующая спектральная линия поглощения лежит в ИК области.

## Slide 3
Физика метода
В случае простой молекулы типа А-В имеет место единственный вид колебаний – периодическое растяжение и сжатие по связям А – В.
Движение химически связанных атомов напоминает непрерывное колебание системы шариков, связанных пружинами, и выражается математически при помощи закона Гука.
Для колебания по связям А- В колебательная частота может быть найдена из уравнения:
где С – скорость света, F – силовая постоянная связи, М – приведённая масса:
где MA и МВ – массы отдельных атомов А и В соответственно.
При взаимодействии молекулы с ИК-излучением может произойти передача энергии от излучения молекуле, в результате чего молекула перейдёт из одного квантового состояния в возбуждённое, приобретая энергию, величина которой связана с частотой поглощённого излучения.

## Slide 4
Физика метода
4
Вещества поглощающие излучение в среднем ИК диапазоне:
Силикаты
Карбонаты
Фосфаты
Органические вещества
Не поглощающие:
Металлы (отражают)
Ионные кристаллы (пропускают)
Необходимое условие колебательного перехода – изменение дипольного момента молекулы при колебаниях атомов. Симметричная молекула, не обладающая дипольным моментом, не может поглотить ИК-излучение.
Различают несколько типов колебаний атомов в многоатомной молекуле: валентные (симметричные и антисимметричные) и деформационные разных видов

## Slide 5
Аппаратура ИК Фурье спектроскопии
5

## Slide 6
Аппаратура ИК Фурье микроскопии
6

## Slide 7
Аппаратура ИК Фурье микроскопии
7
Чем ограничивается локальное разрешение ИК Фурье микроскопии?

## Slide 8
Подготовка проб к анализу
8

## Slide 9
Подготовка проб к анализу
9

## Slide 10
Спектр
10
Какие физические процессы наблюдаются при взаимодействии оптического излучения с веществом?

## Slide 11
Спектр
11
Частота – число волн, проходящих в единицу времени
Длинна волны соответствует расстоянию АВ
Волновое число – число волн, приходящихся на 1 см; расстояние СD

## Slide 12
12
Какие вопросы можно решить с помощью ИК Фурье спектроскопии:
Какие функциональные группы присутствуют?
Количество функциональных групп?
Кристаллическое состояние вещества?
Распределение функциональных групп по индивиду?

## Slide 13
Спектр
13
Чем отличаются между собой ИК спектры?

## Slide 14
Спектр
14
Магнезит MgCO3
Смитсонит ZnCO3
Кальцит CaCO3
При увеличении ионного радиуса катионов (Mg —> Zn — Fe —> Mn —> Ca) происходит закономерный сдвиг полос к меньшим частотам.

## Slide 15
Спектр
15
Ca5(PO4)3(F,OH,Cl)
Можно ли понять по ИК спектру кристаллическое вещество или аморфное?

## Slide 16
Спектр
16

## Slide 17
Количественный анализ
17
Закон поглощения света
Что в спектре принимают за поглощение?

## Slide 18
Количественный анализ
18
Метод внутреннего стандарта

## Slide 19
Количественный анализ
19

## Slide 20
Количественный анализ
20
Смесь минералов
Метод добавок
Деконволюция спектра
Регрессионный анализ
Свойство аддитивности ИК спектра
Суммарный = Кварц + Кальцит + Иллит

## Slide 21
Количественный анализ

## Slide 22
Количественный анализ

## Slide 23
Карты распределения оптических центров
Распределение водородного центра соотносится с фотолюминесцентным центром в кристаллах алмаза.

## Slide 24
Возможности:
неразрушающий метод
структурный метод (изучение вещества в аморфном состоянии)
фазовый анализ (точность до 5-10%)
локальность до 5 мкм
экспрессный анализ (запись спектра занимает 1-2 минуты)
количественный (до единиц ppm)
высокая чувствительность (требуется небольшое количество вещества 1-2 мг)
Ограничения:
в некоторых случаях требуется трудоёмкая подготовка образцов
«правильная» математическая аппроксимация на компоненты в спектре поглощения
не все вещества активно поглощают ИК излучение в данном диапазоне
ПО с базой данных эталонных спектров
для количественной оценки нужны значения калиброванных коэффициентов
важно следить за влиянием атмосферы
Все аналитические методы имеют свои возможности и ограничения, и по этому являются взаимодополняющими.

## Slide 25
Благодарю за внимание!